Słubice, dnia 12 maja 2011 r.

Gmina Słubice

ul. Płocka 32, 09-533 Słubice

dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „REMONT POSADZEK W POMIESZCZENIACH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SŁUBICACH”

Stosownie do art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010 roku poz. 759 ze zmianami) dokonuję zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu ustalonym poniżej:

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach Gimnazjum w Słubicach celem podniesienia standardu i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

Szczegółowy zakres remontu obejmuje:

  - zerwanie posadzek z wykładzin PCV;

  - sfrezowanie lub zgroszkowanie wierzchniej warstwy płyt lastrykowych w pomieszczeniach Gimnazjum oraz klatki schodowej. Poprzez frezowanie należy rozumieć frezowanie na grubości do 15 mm w celu przygotowania (uszorstnienia) powierzchni lastryka w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowej przyczepności podłoża. Nie należy przez to rozumieć bezwzględnej konieczności frezowania na głębokość 15 mm.

  - ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe – Tarket z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm. Do wyceny należy przyjąć wykładzinę PCV przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej o następujących parametrach:

  - grubość całkowita: 4mm według EN 428,

  - zabezpieczenie powierzchniowe poliuretanowe (IQ PUR),

  - masa powierzchniowa: ( 3850g/m2 według EN 430,

  - grupa ścieralności: P według EN-660-2,

  - wgniecenie resztkowe: ( 0.13 mm według EN 333,

  - absorpcja akustyczna: min. 15 dB według EN ISO 140-8,

  - antypoślizgowość: min. R9 według DIN 51130,

  - odporność barw na światło: >6 według EN ISO 105-802,

  - warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej;

  - ułożenie płytek antypoślizgowych, ryflowanych na stopniach klatek schodowych, cokoliki z płytek o wysokości 10 cm,

  - ułożenie wykładzin dywanowych przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o następujących parametrach:

  - materiał: włókna poliamidowe lub poliamidowo poliestrowe,

  - rodzaj włókien: pętelkowe, gęste, niskie,

  - ciężar: 850 g/m2,

  - absorpcja akustyczna: 20dB według EN ISO 140-8,

z wykończeniem listwą przypodłogową PCV z wklejeniem paska wykładziny, do wysokości 5 cm.

Szczegółowy zakres zamówienia określają: projekt budowlany zamienny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

Z przedmiotu zamówienia wyłącza się pomieszczenia oznaczone numerami 0.25, 0.26, 0.27 na rysunku A03 i pomieszczenie 2.12 na rysunku A05 (sala komputerowa), które obejmuje projekt budowlany zamienny.

Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy (w zakresie ilość robót i podstaw wyceny) i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze. Winny być sprawdzone i ewentualnie skorygowane na podstawie dokonanej wizji lokalnej obiektu.

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia zmianie ulegają terminy:

- Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Słubice w terminie do dnia 19 maja 2011 roku do godz. 930.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2011 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Słubice 09-533 Słubice ul. Płocka 32 – sala konferencyjna.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników nie ulegają zmianie.

Otrzymują:

- Wykonawcy

- strona internetowa www.ugslubice.bip.org.pl

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice

- a/a